数据标签解释说明

原料数据——煤基多源固废低碳胶凝材料原料

OPC：水泥

CG：煤矸石

CFBFA：循环流化床粉煤灰

FA：粉煤灰

RM：赤泥

CC：生石灰

GGBS：高炉矿渣

SS：钢渣

SF：硅灰

PG：磷石膏

DG：脱硫石膏

CCS：燃煤矿渣

CS：电石渣

CF：甲酸钙

CMK：偏高岭土

EMR：电解锰渣

SR：苏打渣

SO：土壤

CGS：煤气化渣

PS：磷渣

RS：精炼渣

原料数据——煤基多源固废低碳胶凝材料原料中各种原料具体成分数据

OPC-CaO：水泥中CaO的具体成分含量

CG-CaO：煤矸石中CaO的具体成分含量

CFBFA-CaO：循环流化床粉煤灰中CaO的具体成分含量

FA-CaO：粉煤灰中CaO的具体成分含量

RM-CaO：赤泥中CaO的具体成分含量（其它解释依次相同均为各原料的具体成分数据，唯一差别就是产地不同所造成同种原料成分存在差异。）

成分数据——煤基多源固废低碳胶凝材料原料成分

Ca/Si：混合原料中Ca/Si元素比值

Si/Al：混合原料中Si/Al元素比值

Na/Al：混合原料中Na/Al元素比值

MgO：混合原料中MgO的总含量

Fe2O3：混合原料中Fe2O3的总含量

K2O：混合原料中K2O的总含量

SO3：混合原料中SO3的总含量

工艺数据——煤基多源固废低碳胶凝材料添加剂

NaOH：氢氧化钠

Na2O：氧化钠

CaO：氧化钙

Ca(OH)2：氢氧化钙

Na2SO4：硫酸钠

MZS：木质素

WRA：减水剂

Re：缓凝剂

De：消泡剂

MNa2SiO3：硅酸钠模数

AA：碱激发剂含量

工艺数据——煤基多源固废低碳胶凝材料制备配比数据

T：原料煅烧温度

WB：水胶比

SB：胶砂比

工艺数据就用NaOH：氢氧化钠、Na2SO4：硫酸钠、WRA：减水剂、De：消泡剂、MNa2SiO3：硅酸钠模数、AA：碱激发剂含量、T：原料煅烧温度、WB：水胶比、SB：胶砂比

性能数据——煤基多源固废低碳胶凝材料性能数据

C-3d：3天抗压强度

C-7d：7天抗压强度

C-28d：28天抗压强度

Z-3d：3天抗折强度

Z-7d：7天抗折强度

Z-28d：28天抗折强度

FL：流动性

IT：初凝时间

TT：终凝时间

WP：透水性

SC：软化系数

性能数据——各性能数据标准条件

C-3d：3天抗压强度≥15 MPa

C-7d：7天抗压强度≥30 MPa

C-28d：28天抗压强度≥42.5 MPa

Z-3d：3天抗折强度≥4 MPa

Z-7d：7天抗折强度≥6 MPa

Z-28d：28天抗折强度≥7.5 MPa

FL：流动性≥150 mm

IT：初凝时间≥40 min

TT：终凝时间≤600 min

WP：透水性≥0.5 mm/S

SC：软化系数≥0.75

黄色：代表成分数据列

蓝色：代表工艺数据列

红色：代表性能数据列

数据描述（一共1186）：

AA（碱激发剂含量）：0值或空值 942

WB（水胶比）：空值87

Z-28d（28天抗折强度）：0值或空值 964
FL（流动性）：空值868
IT（初凝时间）：空值931

TT（终凝时间）：空值931
WP（透水性）：空值1132
SC（软化系数）：空值1134